Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Монтёр по защите подземных трубопроводов от коррозии»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Величина нагрева изолируемой поверхности зоны сварного стыка горелкой при использовании ленты «Термизол» должна быть не менее (РД 153-39-323-04,4.5.1)

- 20 градусов С

- 70 градусов С

+ 130 градусов С

?

Величина нагрева изолируемой поверхности зоны сварного стыка при использовании ленты «Полилен-40-ЛИ-45 (63)» должна быть не менее  (РД 153-39-323-04,4.5.1.)

- 100 градусов С

- 80 градусов С

+ 15 градусов С

?

Какая величина нахлёста смежных витков изоляционной ленты в процентах от ширины ленты допускается при изоляции (РД 153-39-323-04,4.7.8)

- 30 процентов

+ 50 процентов

- 100 процентов

?

Намотка ленты «Термизол» на изолируемую поверхность производится с удельным натягом (РД 153-39-323-04,4.7.4)

+ 2 кгс/см ширины

- 5 кгс/см ширины

- 15 кгс/см ширины

?

Нахлёст изоляции стыка на основное покрытие должен быть не менее (РД 153-39-323-04,4.7.5)

+ 75 мм

- 20 мм

- 40 мм

?

Необходимый расход праймера при изоляции зоны сварного стыка лентой «Полилен-40-ЛИ-45 (63)» должен составлять (РД 153-39-323-04,4.7.11)

- 40 г/кв.м

+ 80 г/кв.м

- 150 г/кв.м

?

Необходимое расстояние от горелки до ленты типа «Термизол» при усадке должно составлять не менее (РД 153-39-323-04,4.8.1)

+ 15 см

- 50 см

- 5 см

?

Показатель прочности адгезионной связи проверяется после (РД 153-39-323-04,5.5)

- 12 часов выдержки

+ 24 часов выдержки

- 3 часов выдержки

?

Показатель прочности адгезионной связи сформированного покрытия при изоляции лентой «Термизол» должен составлять к металлу и к основному покрытию при температуре +20 градусов С  не менее (РД 153-39-323-04,5.3)

+ 3,5 кгс/см

- 10 кгс/см

- 1 кгс/см

?

Контролю качества подвергаются (РД 153-39-323-04,5.1)

+ 100 процентов изолированных стыков

- 50 процентов изолированных стыков

- 10 процентов изолированных стыков

?

Показатель прочности адгезионной связи сформированного покрытия при изоляции лентой «Полилен-40-ЛИ-45 (63)» должен составлять к металлу и к основному покрытию при температуре +20 градусов С  не менее (РД 153-39-323-04,5.3)

- 3,5 кгс/см

+ 2 кгс/см

- 1 кгс/см

?

Толщина изоляционного слоя для ленты «Термизол» должна быть не менее (РД 153-39-323-04,6.1)

+ 1,2 мм

- 0,5 мм

- 2 мм

?

Толщина изоляционного слоя для ленты «Полилен-40-ЛИ-45 (63)» должна быть не менее (РД 153-39-323-04,6.1)

+ 1,8 мм

- 1,6 мм

- 2,5 мм

?

Сколько заплаток (первая – в размер дефектного участка, другие – превышающие первую в 3 раза) вырезается ножом при ремонте дефектного участка до 30 мм  лентой «Полилен-40-ЛИ-63» (РД 153-39-323-04,7.7)

+3 заплатки

- 1 заплатка

- 4 заплатки

?

Сколько заплаток (первая – в размер дефектного участка, другие – превышающие первую в 3 раза) вырезается ножом при ремонте дефектного участка до 30 мм  лентой «Полилен-40-ЛИ-45» (РД 153-39-323-04,7.7)

- 3 заплатки

- 1 заплатка

+4 заплатки

?

Бутылки перед заполнением и пробки перед укупоркой ополаскивают отбираемой жидкостью не менее (РД 153-39-323-04,2.2.2)

- одного раза

- двух раз

+ трёх раз

?

Пробы, содержащие нефть, отбираются в делительную воронку или пластиковую бутылку объёмом не менее  (РД 153-39-323-04,2.2.4.)

+ 1 л

- 2 л

- 3 л

?

Необходимо выявлять источник попадания кислорода на объекты при его концентрации, превышающей (РД 153-39-323-04,2.3.2)

+ 0,5 мг/л

- 2 мг/л

- 5 мг/л

?

При определении содержания кислорода кислородомерами плотность минерализованной воды определяется с точностью (РД 153-39-323-04,2.3.6)

- 0,1 г/см.куб.

+ 0,001 г/см.куб.

- 0,05 г/см.куб.

?

Титрометрический метод контроля содержания растворённого сероводорода основан на реакции сероводорода с (РД 153-39-323-04,2.4.2)

- кислородом

+ йодом

- водой

?

Метод определения содержания растворённого углекислого газа основан на титровании углекислого газа раствором (2.5.1)

- серной кислоты в присутствии фенолфталеина

+ гидроокиси натрия в присутствии фенолфталеина

- хлористого натрия в присутствии фенолфталеина

?

Величину рН нефтепромысловых сред определяют потенциометрическим методом, основанном на зависимости потенциала стеклянного электрода от активности в растворе (РД 153-39-323-04,2.6.2)

- кислорода

+ ионов воды

- катионов

?

Ориентировочная количественная оценка наличия бактерий в нефтепромысловых средах проводится по скорости образования (РД 153-39-323-04,2.7.2)

- свободного кислорода

+ сульфида железа

- гидроокиси натрия

?

Гравиметрический метод контроля скорости коррозии основан на измерении(РД 153-39-323-04,3.2)

- изменения потенциала электрического поля стального образца в процессе коррозии

- изменения поляризационного сопротивления стального образца в процессе коррозии

+ потери массы образцов-свидетелей в процессе коррозии

?

Электрохимический метод определения скорости коррозии с помощью коррозиметра основан на измерении  (РД 153-39-323-04,3.3)

- потери массы образцов-свидетелей в процессе коррозии

- изменения потенциала электрического поля стального образца в процессе коррозии

+ поляризационного сопротивления стального образца в процессе коррозии

?

Резистометрический метод определения скорости коррозии основан на измерении (РД 153-39-323-04,3.4)

+ электрического сопротивления стального образца при уменьшении его сечения в процессе коррозии

- потери массы образцов-свидетелей в процессе коррозии

- изменения потенциала электрического поля стального образца в процессе коррозии

?

Ревизию и замену электродов электрохимических зондов следует проводить при (РД 153-39-323-04,3.9)

+ увеличении скоростей коррозии выше 3-5 мм/год

+ устойчивых нулевых значениях скоростей коррозии

- увеличении скоростей коррозии выше 1 мм/год

?

Лубрикаторные устройства устанавливают на прямых участках трубопроводов  на расстоянии после поворотов и до поворотов не менее (РД 153-39-323-04,3.10)

- 20 и 15 диаметров трубы соответственно

- 15 и 10 диаметров трубы соответственно

+ 10 и 5 диаметров трубы соответственно

?

Определение скорости коррозии по образцам-свидетелям должно проводиться не менее (РД 153-39-323-04,4.14)

+ один раз в месяц

- один раз в квартал

- один раз в неделю

?

Определение скорости коррозии на электрохимических УКК должно проводиться не менее (РД 153-39-323-04,4.14)

- один раз в месяц

+ двух раз в месяц

- один раз в неделю

?

Образцы-свидетели на нагнетательных скважинах рекомендуется устанавливать (РД 153-39-323-04,5.5)

- в начале подвески НКТ

- в начале и в конце подвески НКТ

+ в начале, в середине и в конце подвески НКТ

?

Коррозионное состояние трубопровода определяет (РД 153-39-323-04,2.3)

- наличие и тип изоляционного покрытия

- длина и диаметр трубопровода

+ наличие, тип и качество нанесения изоляционного покрытия

?

Для определения удельного электрического сопротивления грунта измерительные электроды размещают в одну линию на расстоянии (РД 153-39-323-04,3.1.2.)

+ 2-4 м от оси

- 5-10 м от оси

- 0,8-1 м от оси

?

Сущность метода определения плотности катодного тока заключается  в определении изменения  плотности катодного тока при смещении потенциала отрицательнее потенциала коррозии стали в грунте на (РД 153-39-323-04,3.2.2)

+ 0,1 Вольт

- 1-2 Вольт

- 10-20 Вольт

?

Объёмная плотность (г/см.куб.)грунта естественной влажности определяется по формуле(РД 153-39-323-04,3.3.4)

+ масса усреднённой пробы, делённая на её объем

- масса усреднённой пробы, делённая на плотность воды

- плотность сухого грунта, делённая на плотность насыщающей грунт воды

?

Пористость грунта вычисляется по формуле (РД 153-39-323-04,3.3.6)

- масса усреднённой пробы, делённая на плотность воды

+ масса добавленной воды, делённая на произведение плотности воды и объема усреднённой пробы грунта

- плотность сухого грунта, делённая на плотность насыщающей грунт воды

?

Для определения величины рН грунтовой влаги взвешенные пробы растворяют в (РД 153-39-323-04,3.4.3)

- растворе соляной кислоты

+ дистиллированной воде

- растворе хлористого натрия

?

Скорость коррозии образцов-свидетелей определяют гравиметрическим методом, устанавливая их в грунт на глубину залегания трубопровода на срок не менее (РД 153-39-323-04,3.5.1)

- одних суток

- одной недели

+ одного месяца

?

Общую скорость коррозии рассчитывают по формуле (РД 153-39-323-04,3.5.7)

- произведение площади поверхности образца и времени выдержки в грунте, делённое на разность веса образца до и после испытания

+ разность веса образца до и после испытания, делённая на произведение площади поверхности образца и времени выдержки в грунте

- произведение площади поверхности образца и разности веса образца до и после испытания, делённое на времени выдержки в грунте

?

Для определения сопротивления изоляции работы проводят на  (РД 153-39-323-04,4.1.2.)

- действующем трубопроводе

- бездействующем трубопроводе

+ изолированном от других подземных сооружений участке трубопровода

?

Виды коррозии, характерные для трубопроводов (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр.11-12)

-кислородная коррозия;

+ химическая коррозия;

- межкристаллитная коррозия;

+ электрохимическая коррозия;

- подшламовая коррозия;

?

Коррозией называется (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр.11):

+ разрушение металлов под действием окружающей среды в результате химических и электрохимических процессов, протекающих на поверхности металлов;

- разрушение металлов под действием окружающей среды в результате  электрохимических процессов, протекающих на поверхности металлов;

- разрушение металлов под действием окружающей среды в результате химических процессов, протекающих на поверхности металлов;

?

Сплошная коррозия может быть  (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр.11-12):

+ равномерная;

+ неравномерная;

- ингибиторная;

?

К химической коррозии относятся: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр.11-12)

+газовая коррозия

+коррозия в неэлектролитах

-атмосферная коррозия

-контактная коррозия

?

К электрохимической коррозии относятся: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр.11-12)

-газовая коррозия

-коррозия в неэлектролитах

+атмосферная коррозия

+контактная коррозия

+ коррозия в электролитах

+подземная коррозия

?

К какому виду можно отнести биокоррозию металлов (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр.11-12)

+подземная коррозия

- атмосферная коррозия

-контактная коррозия

- коррозия в электролитах

?

Местная коррозия подразделяется на  следующие виды: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр.14-15)

+пятнами

+язвенная

+питтинговая

-кавитационная

+подповерхностная

+структурно-избирательная

+межкристаллическая

+нитевидная

+ножевая

+коррозионное растрескивание под напряжением

?

Наиболее опасные виды коррозионного разрушения для трубопроводов: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 16)

+ коррозионное растрескивание

+ язвенная коррозия

+питтинговая коррозия

-контактная коррозия

- атмосферная коррозия

?

Что вызывает интенсификацию питтинговой коррозии: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 18)

+рост температуры

+химический состав металла

+ термическая обработка материала

+неоднородность структуры металла

+деформация металла

?

Какие стали наиболее склонны к язвенной коррозии в водных хлоридсодержащих средах: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 19)

+углеродистые стали

+низколегированные стали

-высоколегирорванные стали

?

Какие типы защитных покрытий применяются для подземных трубопроводов? (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 114)

-средний

+нормальный

+усиленный

?

Где применяется усиленный тип защитных покрытий (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 114)

+на участках трубопроводов1и2категорий всех диаметров, трубопроводах диаметром 820мм и более, а так же на трубопроводах любого диаметра , прокладываемых в зонах повышенной коррозионной опасности

+на засоленных почвах любого района страны

+на болотистых, заболоченных, черноземных и поливных почвах; на участках перспективного обводнения и орошения; на переходах(подводных; в поймах рек; через железнодорожные и автомобильные дороги);на расстоянии  в обе стороны от переходов в соответствии ГОСТ Р51164-98

+на пересечении с различными трубопроводами плюс в обе стороны от пересечения в соответствии с НТД

+на территориях компрессорных станций, газовых распределительных станций, насосных станций, установок комплексной подготовки газа и на расстоянии от них в соответствии с НТД

+на участках: промышленных и бытовых стоков, свалок мусора и шлака; Блуждающих токов источников постоянного тока; трубопроводов с температурой транспортируемого продукта 330К(30 с) и выше; нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, прокладываемых на расстоянии менее 1000м от рек, каналов, озер, водохранилищ, а так же от границ населенных пунктов и промышленных предприятий

?

Какими свойствами должны обладать защитные покрытия трубопроводов (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 114-115)

+водо и газонепроницаемостью

+хорошей адгезией

+сплошностью

+ механической и ударной прочностью, упругостью

+высоким электросопротивлением

+термостойкостью и морозостойкостью

+устойчивостью к катодному отслаиванию

?

Основные причины возникновения дефектов в защитных покрытиях трубопроводов(Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 125-133)

+применение некачественных или не соответствующих изоляционных материалов

+некачественная подготовка поверхности трубопроводов

+некачественное нанесение грунтовки на трубопровод

+вмятины на  поверхности трубопровода

+ дефекты в ходе изоляционно-укладочных работ

?

Защитные покрытия трубопроводов по материалу делятся на(Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 137)

+полимерные

+мастичные

+минеральные

+металлизационный

+комбинированный

-армированные

?

Защитные покрытия трубопроводов по способу нанесения делятся на(Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 137)

+намоткой(ленточные)

+окраской

+напылением

+экструдированием

+розливом (жидкие)

+термоусадкой

?

Защитные покрытия трубопроводов по поверхности нанесения делятся на (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 137)

+на внешнюю

+на внутреннюю

+на обе поверхности

?

Защитные покрытия трубопроводов по назначению делятся на(Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 137)

+изоляционные

-нормальные

-усиленные

+оберточные

+конструкционные(армирующие)

?

Защитные покрытия трубопроводов по химической стойкости делятся на(Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 137)

+атмосферостойкие

+бензомаслостойкие

+водостойкие

+химическистойкие

+термостойкие

+биостойкие

?

Защитные покрытия трубопроводов по нанесению делятся на(Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 137)

+заводская

-минеральная

-полимерная

+трассовая

+базовая

?

К полимерным защитным покрытиям трубопроводов относятся: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 138)

+полиэтиленовые

+полипропиленовые

+поливинилхлоридные

+полиуретановые

+эпоксидные

+фурановые

+фенольные и фенолоформальдегидные

+полиэфирные

+полиамидные

+полиакриловые

+поливинилацетатные

+пентапластовые

+фторопластовые

+каучуковые

+комбинированные

?

К мастичным защитным покрытиям трубопроводов относятся: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 138)

+битумные модифицированные

-бетонные

+каменноугольные

+петролатумные

+консистентные смазки

?

К минеральным защитным покрытиям трубопроводов относятся: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 138)

+стеклянные

+стеклоэмалевые

+цементные

+бетонные

-металло-минеральные

-полиамидные

+фосфатные и фосфатно-керамические

?

К комбинированным защитным покрытиям трубопроводов относятся: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 138)

+полимерно-битумные

-полиуретановые

+полимерно-минеральные

+полимерно-металлизационные

+металло-минеральные

?

К металлизационным защитным покрытиям трубопроводов относятся (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 138)

+алюминевые

-фурановые

+цинковые

?

Какими методами проводят очистку труб: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 344)

+механическими

+термическими

+химическими

+электрохимическими

+водоструйными

?

К механическим методам очистки труб относятся: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 344)

+очистка щетками и скребками

+очистка шлифовкой

-химическая очистка

+пескоструйная очистка

+дробеметная очистка

+дробеструйная очистка

?

Технология изоляционных работ в трассовых условиях включает в  себя (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр. 410)

+очистку трубопровода

+подготовку изоляционных материалов

+сушку и подогрев поверхности труб

+нанесение грунтовки

+нанесение изоляционного покрытия

+установка защитных футерованных матов

+контроль качества покрытий

?

По величине РН различают грунты: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр68)

+сильнокислые

+кислые

+слабокислые

-средне кислые

+нейтральные

+слабощелочные

+щелочные

+сильнощелочные

?

Значение РН для кислых грунтов: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр68)

+ 4,5-5,5

- 3-4,5

- 6,5-7

?

Значение РН для нейтральных грунтов: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр68)

- 4,5-5,5

- 3-4,5

+ 6,5-7

- 7,5-8,5

?

Значение РН для щелочных грунтов: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр68)

- 4,5-5,5

- 3-4,5

- 6,5-7

+ 7,5-8,5

?

Что входит в основные элементы катодной защиты трубопроводов (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр112)

+катодная станция

+анодное заземление

+внешняя электрическая цепь трубопровод - анодное заземление

-источник переменного тока

+блок дистанционного контроля и регулирования параметров защиты

+источник электроснабжения

+регулирующие резисторы и шунты

?

Что включает в себя катодная станция (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр112)

+источник постоянного тока

-источник переменного тока

+контрольно-измерительные приборы

+защитные устройства

+коммутирующие устройства

?

Что входит в активную защиту трубопроводов (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр104)

+катодная защита

+протекторная защита

+электродренажная защита

-химическая защита

?

Что входит в пассивную защиту трубопроводов (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр104)

+защитные покрытия

+прокладка в каналах и коллекторах

-электрохимическая защита

?

Что применяется для снижения агрессивности окружающей среды (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр104)

+применение ингибиторов коррозии

+деаэрация электролита почвы

+обеспечение гидрофобизации

+нейтрализация грунта кислотами и ли щелочами

+уменьшение опасности биокоррозии путем обработки ядохимикатами

+замена грунта на менее коррозионно-активный

-защитные покрытия

?

Какие способы защиты трубопроводов от коррозии существуют (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр104)

+пассивная защита

+активная защита

+снижение агрессивности окружающей среды

?

Какие используются анодные заземления (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр112)

+сосредоточенные

+распределенные

+глубинные

+протяженные

-пассивные

?

Что входит в состав установки протекторной защиты трубопроводов (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр113)

-установка анодной защиты

+протяженные протекторы

+соединительные провода

+контрольно-измерительные пункты

+ регулирующие резисторы и шунты

+поляризованные элементы

?

Что входит в состав  установки дренажной защиты трубопроводов (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр113)

-установка катодной защиты

+электрический дренаж

+соединительные провода

+контрольно-измерительные пункты

+ регулирующие резисторы

+поляризованные блоки

+электрические перемычки

?

Для какой категории электротехнического персонала необходимо  стажирование на рабочем месте.

-для административно – технического персонала.

+для оперативного и оперативно – ремонтного персонала.

-для всех категорий.

?

Через какое время проверяется эффективность работы установок ЭХЗ (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр342)

+не реже 1 раза в год

- не реже 1 раза в полгода

- не реже 1 раза в квартал

- не реже 1 раза в два года

?

На каком расстоянии от земли должен находится верхний конец анодного заземлителя: (Ф.М.Мустафин Защита трубопроводов от коррозии т. 1.стр338)

+ 500 мм.

- 300мм

- 600 мм

?

Указать полный перечень основных защитных средств для электроустановок свыше 1 кВ.

+изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, устройства для прокола кабеля.

-изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки

-изолирующие штанги, изолирующие и измерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки и боты

?

Какую группу по электробезопасности должно иметь лицо из оперативного персонала, обслуживающее электроустановки  до 1000 В единолично, и старший в смене или бригаде, за которыми закреплена данная электроустановка.

-не ниже 4

-любую группу

+не ниже 3.

?

Допускается ли изменение состава бригады, работающей по распоряжению.

+Запрещается.

-Только с разрешения выдающего распоряжение

-Только с разрешения руководителя работ

?

На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю в закрытом распределительном устройстве

-Входить в ЗРУ запрещается

+Не ближе 4 метров

-Не ближе 8 метров

?

Выборочная проверка заземляющего устройства со вскрытием грунта проводится не реже 1 раза в:

-1 год

-5 лет

+12 лет.

?

Каким методом определяют сквозные дефекты на трубопроводе с качественным покрытием

+методом интенсивных измерений

-метод смещения потенциала трубы

-метод отключения тока поляризации вспомогательного электрода

?

Какие из приведенных мер безопасности необходимо соблюдать при производстве работ без снятия напряжения на токоведущих частях с помощью изолирующих средств защиты.

-держать изолирующие части средств за поверхность свободную от лакового покрытия

+держать изолирующие части средств защиты за рукоятки до оградительного кольца.

-держать изолирующие части средств защиты на 5 см. ниже ограничительного кольца, расположенного на рукоятках

?

К какой группе плакатов относится плакат «Не включать. Работа на линии».

-К указательным плакатам

+К запрещающим плакатам

-К предупреждающим плакатам и знакам

?

К какой из перечисленных групп электрозащитных средств относятся диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В.

+Дополнительные защитные средства

-Основные защитные средства

-Коллективные защитные средства

?

Кто утверждает календарные графики и организует профилактические испытания электрооборудования и аппаратуры, электроустановок и сетей, находящихся в ведении организации.

-главный инженер

-руководитель предприятия

+лицо, ответственное за электрохозяйство предприятия.

?

Каким должен быть диаметр заземляющего проводника круглого сечения для заземления наружных электроустановок.

+10 мм.

-8 мм

-16 мм

?

Как проверить отсутствие напряжения на участке работы.

-при наличии видимого разрыва не проверяется

-визуально

+указателем напряжения

?

Что должны обеспечивать заземляющие устройства.

-защиту электроустановок

-Безопасность людей

+защиту электроустановок, безопасность людей, эксплуатационные режимы работы.

?

От чего зависит величина сопротивления заземлителя.

+от удельного сопротивления грунта, типа, расположения и количества элементов и электродов.

-от удельного сопротивления грунта и размеров заземлителей

-количества и взаимного расположения электродов

?

Разрешается ли применение металлических лестниц при обслуживании и ремонте электроустановок.

-Разрешается при работах со снятием напряжения

+Запрещается.

-Разрешается при работах в дали от токоведущих частей, находящихся под напряжением

?

Что из перечисленного можно применять в качестве ограждения мест испытания оборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника тока.

+Щиты, барьеры, канаты с подвешенными на них плакатами « Испытания. Опасно для жизни » при световом табло с такой же надписью.

-Деревянные щиты с подвешенными на них плакатами « Стой. Напряжение »

-Металлическую сетку с ячейками не более 15  : 15 кв.мм. на сетку вывесить световое табло с надписью "Осторожно" Электрическое напряжение »1, 5 - 2 часа.

?

Кому разрешается проводить измерения сопротивления изоляции мегомметром в электроустановках напряжением до 1000 В.

-Специально обученным двум лицам, один из которых имеет группу не ниже 3.

+Одному человеку с группой не ниже 3

-Двум лицам с группой не ниже 2

?

Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток.

-1 раз в год напряжением 2,5 кВ

-1 раз в 6 месяцев напряжением 2 кВ

+1 раз в 6 месяцев напряжением 6 кВ.

?

На  какое  максимальное напряжение выпускают изолирующие клещи.

-До  1 кВ включительно

-До  10 кВ включительно

+До  35 кВ включительно.

?

Через какой промежуток времени могут быть допущены к повторной проверке знаний ПЭЭ и ПТБ лица, получившие на экзаменах неудовлетворительные оценки.

+Не  позднее 1 месяца со дня последней проверки.

-Не  ранее чем через 10 дней

-Не  ранее чем через 2 недели.

?

На какие группы делятся изолирующие защитные средства

+дополнительные и основные.

-вспомогательные и дополнительные

-защитные средства для эл. установок до и выше 1000 В

-основные и вспомогательные

-дополнительные и защитные

-основные и защитные

?

Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке.

-сроком годности, обозначенном на указателе напряжения.

-Визуальным осмотром

+проверкой работы при приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

-целостностью поверхности указателя, наличием спец. обозначений